Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

УТВЕРЖДАЮ:		
 Директор ИШО (колледж) СПГУТД
______________   Жукова Э.А

(подпись)                   		
 «______» __________________200__ г

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по предмету «Материаловедение»

Составила:

преподаватель Левитская Л.Г.

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

«___»___________20___ г.

Тематический план проведения лабораторных работ

| ## Наименование лабораторной работы | ### Продолжительность, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специальность 260901.51 | Специальность 260903.51 | Специальность 070602.51 |
| 1. Исследование строения натуральных и химических волокон, определение их свойств органолептическим методом | 4 | 4 | 4 |
| 2. Исследование образцов пряжи и нитей | 2 | 2 | - |
| 3. Исследование образцов тканей, направление нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон ткани, вид отделки тканей | 2 | 2 | 2 |
| 4. Анализ волокнистого состава тканей | 4 | 2 | 2 |
| 5. Анализ и исследование ткацких переплетений | 4 | 2 | 2 |
| 6. Исследование образцов тканей, определение размерных характеристик и механических свойств | 4 | 2 | 2 |
| 7-8. Исследование образцов тканей, определение их технологических, физических и оптических свойств, износостойкости | 4 | 4 | 4 |
| 9. Исследование образцов тканей, определение сортности (стойкости окраски) | 2 | 2 | 2 |
| 10-11. Анализ и изучение ассортимента бельевых и платьевых тканей | 4 | 4 | 4 |
| 12. Анализ и изучение ассортимента костюмных тканей | 2 | 2 | 2 |
| 13. Анализ и изучение ассортимента пальтовых, плащевых тканей, дублированных материалов | 2 | 2 | 3 |
| 14. Анализ и изучение ассортимента подкладочных и прокладочных тканей, нетканых материалов, искусственной кожи, трикотажа | 4 | 4 | 4 |
| 15. Анализ и изучение ассортимента утепляющих, отделочных материалов, швейных ниток, одежной фурнитуры | 2 | 2 | 3 |
| 16. Выбор материалов для пакета швейных изделий и его обоснование | 4 | 4 | 4 |
| И Т О Г О: | 44 | 40 | 40 |

## Раздел 1. Текстильные волокна

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Исследование строения натуральных и химических волокон, определение их свойств органолептическим методом

Продолжительность – 4 (2) часа.

Цель работы: научить студентов различать волокна по внешнему виду, микроструктуре и характеру горения, дать им представление о цвете, жесткости, длине и  других свойствах волокон, определяемых органолептическим  методом.

Приборы, пособия: образцы волокон, препаровальные иглы, пинцеты, спиртовки, микроскопы, плакаты с изображением микроструктуры волокон, черный бархат.

#### Содержание работы

- Рассмотреть на черном бархате невооруженным глазом образцы волокон, определить блеск, цвет, степень извитости каждого волокна.

Смять волокна пальцами и описать сминаемость.

- При помощи микроскопа ознакомиться с микростроением волокон. Сделать рисунки продольного вида каждого волокна, описать строение.

- Сжечь в пламени спиртовки несколько волокон, зажатых пинцетом. Описать характер горения и запах.

- Отчет составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №1

Таблица

| Наименование волокна | Цвет | Блеск | Извитость | Сминаемость | Вид под микроскопом | Поверхность | Наличие стенок канала | Особенности строения | Картина горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование образцов пряжи и нитей

Продолжительность – 2 часа.

Цель работы: научить студентов определять линейную плотность, прочность и удлинение пряжи.

Приборы, пособия: образцы пряжи, мотовило, торсионные и технические весы, весовой квадрант, разрывные машины.

#### Содержание работы

- Определение прочности пряжи:

  - заправить разрывную машину;

  - произвести испытание пряжи на разрыв;

  - записать в отчет прочность, абсолютное и относительное удлинение пряжи;

  - повторить испытание 10 раз и обработать результаты.

- Определение линейной плотности (толщины) пряжи короткими отрезками:

  - заправить  разрывную машину и срезать нить у зажимов;

  - взвесить ее на торсионных весах;

  - рассчитать текс Т  по формуле: T=ml

  - где:  Т 	- текс пряжи, г/км

m 	- масса пряжи, г

l	- длина пряжи, км

Расстояние между зажимами разрывной машины 0,5 м.

  - повторить испытания 10 раз и обработать результаты.

- Определение линейной плотности (толщины) пряжи пасмой:

  - отмотать на мотовиле 10 пасм;

  - взвесить каждую из них на квадранте и определить ее метрический номер N;

  - рассчитать текс  Т  каждой пасмы по формуле:  T=1000N

где:  Т	- текс пряжи г/км

N	- метрический номер пряжи

  - взвесить все 10 пасм на технических весах и определить их текс  Т  контр. по той же формуле;

  - сделать проверку правильности определения толщины пряжи:

Тк . Nср ,	где:  Тк	- контрольный текс пряжи, г/км

Nср	- средний метрический номер пряжи.

4. Отчет по работе составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №2

Таблица

| Испытание | Определение прочности пряжи |  |  | Определение линейной плотности пряжи отрезками |  | Определение линейной плотности пряжи пасмой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрывная нагрузка, гс | Абсолютное удлинение, мм | Относительное удлинение, % | Масса образца, г | Текс пряжи | № пасмы | Т пасмы | Масса пасмы, г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тк=                                                                  Проверка: Ткх ср.=                                                  Образец пряжи

## Тема 6.  Отделка тканей

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Исследование образцов тканей, направление нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон ткани, вид отделки тканей

Продолжительность – 2 часа.

Цель работы: научить студентов определять направление нитей основы и утка, лицевую и изнаночную стороны образца, группу тканей по расцветке, строение пряжи.

Приборы, пособия: лупа, препаровальные иглы, спиртовки, образцы тканей.

#### Содержание работы

- Рассмотреть 2-3 образца ткани, определить их лицевую и изнаночную стороны, направление нитей основы и утка.

- Дать характеристику нитей основы и утка, определив их вид (нити или пряжа), строение, величину и направление крутки, систему прядения пряжи.

- Определить группу ткани по расцветке (гладкокрашеная, набивная, пестротканая, меланжевая) и перечислить отделочные операции, которые проходил каждый образец ткани.

- Отчет по работе составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №3

Таблица

| Образец | Рас-цветка | Вид нитей |  | Строение нитей |  | Величина и направление крутки |  | Система прядения |  | Отделочные операции, которые проходил образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основа | Уток | Основа | Уток | Основа | Уток | Основа | Уток |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Раздел 3. Состав, строение и свойства тканей. Сортность тканей.

Тема 7. Состав тканей.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Анализ волокнистого состава тканей

Продолжительность – 4 (2) часа.

Цель работы: научить студентов самостоятельно определять  волокнистый состав тканей органолептическим методом. Проверка правильности определения волокнистого состава производится при помощи микроскопа.

Приборы, пособия: микроскопы, предметные и покровные стекла, лупы, препаровальные иглы, образцы тканей различного состава, спиртовки.

#### Содержание работы

- Определить направление основы и утка, лицевую и изнаночную стороны образцов.

- Определить волокнистый состав ткани по ее внешнему виду, степени смятия и на ощупь.

- Извлечь из образца ткани нити основы и утка, раскрутить их, а затем порвать, обращая внимание на прочность и вид волоконец на оборванных концах.

- Определить волокнитый состав нитей основы и утка путем их сжигания.

- Раскрутить нить до параллелизации составляющих ее волокон и рассмотреть их под микроскопом.

- Сделать вывод о волокнистом составе тканей.

- Отчет о работе представить в виде таблицы.

##### Студент ______________ Специальность________ Группа __________ Дата ___________

## Отчет о лабораторной работе № 4

Таблица

| Образец | Волокна, входящие в нить основы | Волокна, входящие в нить утка | Группа ткани по составу |
| --- | --- | --- | --- |

Тема 8. Строение тканей

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Анализ и исследование ткацких переплетений

Продолжительность – 4 (2) часа.

Цель работы: научить студентов самостоятельно определять  вид ткацких переплетений.

Приборы, пособия: образцы тканей различных переплетений, лупы, препаровальные иглы, плакаты со схемами ткацких переплетений.

#### Содержание работы

- Определить направление основы и утка, лицевую и изнаночную стороны образцов.

- С помощью препаровальной иглы сделать в образцах бахрому шириной 5 мм.

- Крайнюю нить утка (или основы) сдвинуть в бахроме, не вытаскивая ее.

- Зарисовать на клетчатой бумаге рисунок переплетения этой нити с нитями другой системы.

- Последовательно извлекая расположенные за нею нити, зарисовать полностью ткацкий рисунок, определить вид и раппорт переплетения, построить горизонтальный и вертикальный разрезы.

- Сделать выводы о влиянии переплетения на свойства ткани.

- Отчет о работе представить в виде таблицы.

##### Студент ______________ Специальность________ Группа __________ Дата ___________

## Отчет о лабораторной работе № 5

Таблица

| Образец | Рисунок переплетения и разрезы, раппорт | Вид и класс переплетения |
| --- | --- | --- |

###### Выводы __________________________________________________________

| Образец | Рисунок переплетения и разрезы, раппорт | Вид и класс переплетения |
| --- | --- | --- |

Выводы _______________________________________________________

| Образец | Рисунок переплетения и разрезы, раппорт | Вид и класс переплетения |
| --- | --- | --- |

Выводы _______________________________________________________

Тема 10. Свойства тканей

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Исследование образцов тканей.

Определение размерных характеристик и механических свойств

Продолжительность – 4 (2) часа.

Цель работы: научить студентов определять толщину, вес, плотность и другие характеристики ткани.

Приборы, пособия: образцы х/б тканей длиной 400-500 мм, линейки, препаровальные иглы, лупы, толщиномеры, ножницы, торсионные и технические весы.

#### Содержание работы

- Подравнять образец, придав прямоугольную форму и измерить его дину и ширину.

- Взвесить образец на технических весах и вычислить поверхностную плотность (массу  1 м2) ткани.

- Измерить толщину образца и вычислить объемную массу ткани.

- Вырезать полоски размером 60х300 мм (3 по основе и 4 по утку) и размером 50х170 мм (по основе и утку) и квадрат ткани размером 100х100 мм.

- Зачистить полоску размером 60х300 мм с обеих сторон так, чтобы ее ширина равнялась 50 мм и произвести ее разрыв на разрывной машине,

- Из вытащенных нитей основы и утка набрать  4 пучка пряжи для каждой полоски.

- Измерить длину нитей в каждом пучке, взвесить его на торсионных весах и вычислить текс нитей основы и утка.

- С помощью лупы подсчитать количество нитей основы и утка, приходящихся на 50 мм.

- Вычислить линейное и поверхностное заполнение ткани.

- Вычислить фактическую плотность ткани на 100 мм.

- Определить поверхностную плотность (массу 1 м2) ткани расчетным путем.

- Определить сминаемость ткани способом «гармошки», заложив в полоску 50х170 мм пять пластинок под грузом 2 кг на 30 мин. Рассчитать коэффициент сминаемости ткани по формуле:

КСМ=170−Z170⋅100                            (3.1)

где:    Z - длина проекции образца после испытания, мм.

- Сделать выводы о прочности, удлинении, поверхностной плотности, заполнении и назначении ткани.

- Отчет по работе составить в виде таблицы, прикрепить образец ткани.

Формулы для расчета:  M=m0⋅1000⋅1000L0B0гм2                   (3.2)

где:     М	- поверхностная плотность (масса 1 м2) ткани, г

m0    -   масса образца, г

L0, B0 - длина и ширина образца, мм

Mp=0,01(П0⋅Т0+Пу⋅Ту)⋅η                          (3.3)

где:	 Mp - расчетная масса 1м2 ткани, г

П0, Пу - фактическая плотность ткани по основе и утку на длине             100 мм, нити

Т0, Ту - линейная плотность нитей основы и утка, текс

 - коэффициент, учитывающий изменения массы ткани в процессе ее выработки и отделки, для х/б и штапельных тканей     = 1,04

Е0=П0Т0⋅10031,6⋅С%

Еу=ПуТу⋅10031,6⋅С%                                                            (3.4)

Еs=Е0+Еу−0,01Е0⋅Еу

где:		Е0,Еу− линейное заполнение ткани по основе, по утку

Еs  -  поверхностное заполнение ткани,  %

δ=М1000⋅hг/см3                                                            (3.5)

где:	   - масса объемная 1 см3 ткани, г

h - толщина ткани, мм

##### Студент ______________ Специальность________ Группа__________Дата ___________

## Отчет о лабораторной работе № 6

Таблица

|  | Показатели | Единица измерения | Результат испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | Длина Ширина Толщина Поверхностная плотность Расчетная поверхностная плотность Объемная масса Поверхностное заполнение | мм мм мм г/м2 г/м2 г/см3 % |  |  |  |  |
| Основа | Длина нитей Масса нитей Линейная плотность (толщина) нитей Кол-во нитей в полоске Линейное заполнение Прочность ткани Удлинение ткани Коэффициент сминаемости Плотность на 10 см | мм мг текс шт. % кгс мм % шт | # П о л о с к и |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уток | Длина нитей Масса нитей Линейная плотность (толщина) нитей Кол-во нитей в полоске Плотность на 10 см Линейное заполнение Прочность ткани Удлинение ткани Коэффициент сминаемости | мм мг текс шт. шт. % кгс мм % |  |  |  |  |

ВЫВОДЫ:

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7-8

Исследование образцов тканей.

Определение их технологических, физических, оптических свойств и износостойкости

Продолжительность – 4 часа.

Цель работы: научить студентов определять технологические, физические, оптические свойства тканей, познакомить их с методикой определения их прочности к истиранию, жесткости.

Приборы, пособия: образцы тканей разного волокнистого состава,  спиртовки, линейки, сушильные шкафы, препаровальные иглы, прибор ПТ-2, прибор ТИ-1м, разрывная машина РТ-250), прибор для определения раздвигаемости нитей в ткани.

#### Содержание работы

- Определить направление нитей основы и утка, волокнистый состав тканей.

- Определить группу ткани по расцветке, описать влияние рисунка на раскрой, указать высоту настила.

- Описать скольжение ткани, поведение ее при настилании, сопротивление резанию в массовом раскрое.

- Определить осыпаемость ткани на приборе или вытаскивая по 1, 2 и более нитей одновременно. Охарактеризовать степень осыпаемости и ее причины.

- Охарактеризовать формовочную способность тканей и режимы ее влажно-тепловой обработки (степень увлажнения).

- Указать номера игл и ниток.

- Замочить образец 100х100 мм в холодной воде на 1 час. Встряхнуть его и удалить воду с поверхности материала промокательной бумагой или бумажной салфеткой, Взвесить его на технических весах и высушить его в сушильном шкафу при 1000С. Взвесить образец после высушивания, прогладить и замерить его размеры. Высчитать влагопоглащение Пв  и усадку  У  по формулам:

ПВ=МВ−МСМС⋅100%                                           (3,6)

где: 	МВ, МС	- масса влажного и сухого образцов, г

У0=L0−L0'L0⋅100          Уу=Lу−Lу'Lу⋅100             (3.7)

Где:	  L0, Lу - длина и ширина образца до замачивания, мм

L0',Lу' - длина и ширина образца после замачивания, мм

- Провести определение устойчивости ткани к раздвигаемости и жесткости на приборах.

- Пронаблюдать определение устойчивости ткани к истиранию на приборе.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №7-8

Таблица

| Образец | Состав | Расцветка, влияние на раскрой, блеск | Высота настила | Сопротивление резанию в настиле, скольжение | Степень осыпае-мости, усилие | Формовочная способность | Режимы ВТО |  |  |  | Номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | t C◦ | Cек. | КПа 10 | % увл. | Игл | Ниток |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х/б | Синтетичес-ких |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Образец | У0 | Уу | ПВ | Устойчивость к раздвигаемости, степень раздвигаемости | Образец |  | Прогиб пробы при определении жесткости Количество циклов истирания |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа ткани по степени усадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тема 11. Сортность тканей

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Исследование образцов тканей.

Определение сортности (стойкости окраски ткани)

Продолжительность – 2 часа.

Цель работы: научить студентов определять стойкость окраски ткани к действию мыльного раствора, мокрому и сухому трению и оценивать ее в баллах.

Приборы, пособия: горячий мыльный раствор, сушильный шкаф, прибор ЦНИИ шелка для определения стойкости окраски к трению, эталоны прочности окраски, иглы, нитки.

#### Содержание работы

- На лицевую сторону испытуемого образца ткани размером 5х5 см наложить отбеленный образец и сшить их по четырем сторонам.

- Опустить приготовленные образцы в горячий мыльный раствор на 30 мин., после этого вытащить образец, прополоскать его в проточной воде, удалить швы с трех сторон и высушить в сушильном шкафу.

- Произвести оценку устойчивости окраски к мыльному раствору в баллах по эталонам.

- Вырезать по два образца размером 80х180 мм из окрашенной ткани и 50х50 мм из отбеленной.

- Один окрашенный и отбеленный образец замочить в холодной воде и отжать.

- Закрепить окрашенный образец на столик прибора, а белый – с помощью резинового кольца – на его пробку. С помощью рукоятки переместить столик прибора в том и в другом направлении по десять раз.  Повторить то же с отжатыми образцами.

- Произвести оценку устойчивости окраски к сухому и мокрому трению в баллах по эталонам.

- Отчет составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №9

Таблица

| Образцы после мокрого трения | Образцы после сухого трения | Образцы после воздействия мыльного раствора | Образцы до испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Образцы приложить к отчету.                                                                              Оценка устойчивости в баллах ___________

Раздел 4. Ассортимент тканей и других швейных материалов

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10-11

Анализ и изучение ассортимента бельевых и платьевых тканей

Продолжительность – 4 часа.

Цель работы: научить студентов определять вид тканей, их назначение и составлять характеристики строения и свойств тканей по образцам, закрепить навыки работы с прейскурантами розничных цен на ткани.

Приборы, пособия: прейскуранты розничных цен на х/б, шерстяные, шелковые, льняные ткани, альбомы тканей и тканетека, ножницы, образцы тканей.

#### Содержание работы

- Определить направление нитей основы и утка, лицевую и изнаночную сторону образцов.

- Определить волокнистый состав ткани, группу ткани по расцветке.

- Привести название ткани и артикул.

- Привести характеристику технологических свойств ткани.

- Привести характеристику гигиенических свойств ткани.

- Привести техническую характеристику образца ткани.

- Привести рисунки возможных моделей изделия из образцов тканей и дать обоснование выбранной модели.

- Отчет по работе составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №10-11

Таблица

| Образец | Название ткани | Возможный артикул, система прядения | Волокнистый состав | Расцветка, переплетение, влияние на раскрой | Степень |  |  | Раздвижка в швах | Высота настила | Сопротивление резанию в настиле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сколь-жения | Повреж-дения | Осыпа-ния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усилия, да Н |  |  |  |

Отчет по лабораторной работе №10-11

Таблица

| Режимы ВТО |  |  |  | Техническая характеристика |  |  |  | № игл | № ниток х/б, синте-тическ. | Характеристика гигиенических свойств | Драпируемость | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t C◦ | Cек. | Давление, КПА | % увл. | Ширина, см | Поверхн. плотность, см | Вид и строение нитей (текс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основа | уток |  |  |  |  |  |

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

Анализ и изучение ассортимента костюмных тканей

Продолжительность – 2часа.

Цель работы: научить студентов подбирать к изделию материалы верха, подкладки, прокладочные по заданной теме, составлять характеристику строения и свойств выбранных материалов, закрепить навыки работы с прейскурантами розничных цен на ткани и другие материалы.

Приборы, пособия: прейскуранты розничных цен на шерстяные, шелковые, х/б, нетканые материалы, альбомы тканей и тканетека.

#### Содержание работы

- Пользуясь альбомами и тканетекой, подобрать материал  для изделия в соответствии с предложенной темой.

- Подобрать материалы подкладки, прокладочные и привести техническую характеристику всех подобранных материалов, обосновав их выбор.

- Охарактеризовать их технологические и гигиенические свойства.

- Привести рисунок возможной модели изделия.

- Отчет по работе составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №12

Таблица

| ИЗДЕЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование | Артикул, система прядения | Волокнистый состав | Расцветка переплете-ние | Степень |  |  | Раздвижка в швах | Высота настила | Сопротив. резанию в настиле | Режимы ВТО |  |  |  | Характери-стика гигиеничес-ких свойств |
|  |  |  |  | Сколь-жения | Повреж-дения | Осыпа-ния |  |  |  | t C◦ | Cек. | Давле-ние, КПА | % увл. |  |
|  |  |  |  |  |  | Усилия, да Н |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Студент ______________ Специальность________ Группа __________Дата ___________

## Отчет о лабораторной работе № 12 (продолжение таблицы)

| Ширина, см | Поверхностная плотность | Вид и строение нитей (текс) |  | Номера игл | Номера ниток х/б и синтетических |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основы | утка |  |  |

Характеристика остальных материалов

Модель изделия

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

Анализ и изучение ассортимента пальтовых, плащевых тканей и дублированных материалов

Продолжительность – 2часа.

Цель работы: научить студентов вид материалов, их назначение и  составлять характеристики свойств и строения, закрепить навыки работы с прейскурантами розничных цен.

Приборы, пособия: прейскуранты розничных цен на ткани, альбомы тканей, пленочных материалов, искусственной кожи, тканетека, образцы тканей, ножницы.

#### Содержание работы

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов, направление нитей основы и утка, волокнистый состав ткани.

- Определить группу материала в зависимости от вида пряжи, характера переплетения.

- Провести техническую характеристику образцов.

- Описать их технологические и гигиенические свойства.

- Подобрать модели изделий по всем образцам и обосновать выбор модели.

- Отчет  по работе составить в виде таблицы. Форма таблицы – как в лабораторной работе № 9.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Характеристика образцов тканей для подкладки, прокладочных материалов, трикотажных полотен и искусственной кожи

Таблица

| Образец | Название ткани | Возможный артикул, система прядения | Волокнистый состав | Расцветка, переплетение, влияние на раскрой | Степень |  |  | Раздвижка в швах | Высота настила | Сопротивление резанию в настиле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сколь-жения | Повреж-дения | Осыпа-ния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усилия, да Н |  |  |  |

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №13

Таблица

| Режимы ВТО |  |  |  | Техническая характеристика |  |  |  | № игл | № ниток х/б, синте-тическ. | Характеристика гигиенических свойств | Драпируемость | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t C◦ | Cек. | Давление, КПА | % увл. | Ширина, см | Поверхн. плотность, см | Вид и строение нитей (текс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основа | уток |  |  |  |  |  |

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

Анализ и изучение ассортимента подкладочных и прокладочных тканей, нетканых материалов, искусственной кожи, трикотажа

Продолжительность – 2часа.

Цель работы: научить студентов вид тканей и материалов, их назначение и  составлять характеристики свойств и строения, закрепить навыки работы с прейскурантами розничных цен на ткани, нетканые материалы, искусственной кожи, трикотажа.

Приборы, пособия: прейскуранты розничных цен на ткани, нетканые материалы, искусственную кожу, трикотаж, ножницы, образцы испытуемых тканей и материалов.

#### Содержание работы

- Определить лицевую и изнаночную сторону образцов тканей и материалов, направление нитей основы и утка.

- Определить волокнистый состав испытуемых образцов, группу ткани по расцветке.

- Привести название ткани и возможный артикул.

- Привести характеристику технологических свойств тканей.

- Привести характеристику гигиенических свойств ткани.

- Привести техническую характеристику образца ткани.

- Отчет по работе составить в виде таблицы.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №14

Таблица

| Режимы ВТО |  |  |  | Техническая характеристика |  |  |  | № игл | № ниток х/б, синте-тическ. | Характеристика гигиенических свойств | Драпируемость | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t C◦ | Cек. | Давление, КПА | % увл. | Ширина, см | Поверхн. плотность, см | Вид и строение нитей (текс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основа | уток |  |  |  |  |  |

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе №

Таблица

| Образец | Название ткани | Возможный артикул, система прядения | Волокнистый состав | Расцветка, переплетение, влияние на раскрой | Степень |  |  | Раздвижка в швах | Высота настила | Сопротивление резанию в настиле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сколь-жения | Повреж-дения | Осыпа-ния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усилия, да Н |  |  |  |

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

Анализ и изучение ассортимента утепляющих, отделочных материалов и швейных ниток

Продолжительность – 2час.

Цель работы: научить студентов составлять общую характеристику материалов, закрепление навыков работы с прейскурантами розничных цен.

Приборы, пособия: прейскуранты розничных цен на нетканые материалы, текстильно-галантерейные изделия, альбомы и образцы материалов.

#### Содержание работы

- Определить вид материала и указать его название.

- Определить состав материала.

- Привести прейскурантные данные материала.

- Привести характеристику гигиенических и технологических свойств материала.

- Подобрать дома образец швейной нитки и привести его характеристику.

- Отчет о работе составить в виде таблицы.

##### Студент ______________ Специальность________ Группа__________ Дата ___________

## Отчет о лабораторной работе № 15

Таблица

| Образец | Наименование | Состав | Техническая характеристика (ширина, поверхностная плотность) | Характеристика свойств |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гигиени- ческих | Техно- логи- ческих |  |
| Утепляющий материал |  |  |  |  |  |  |
| Отделочный материал |  |  |  |  |  |  |
| Швейные нитки | Условное обозначение (торговый номер ниток) | Состав | Структура | Разрывная нагрузка | Удлинение | Назначение |

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

Выбор тканей и материалов для пакета швейного изделия

Продолжительность – 4 часа.

Приборы, пособия: прейскуранты розничных цен на ткани, образцы материалов.

#### Содержание работы

- В соответствии с заданием сформулировать требования к материалам для конкретного швейного изделия.

- Разработать эскиз модели проектируемого изделия.

- Подобрать все материалы для проектируемого изделия (основные, прокладочные, утепляющие, отделочные, одежная фурнитура, швейные нитки.

- Дать описание свойств подобранных материалов, указать их соответствие требованиям, отметить достоинства и недостатки подобранных материалов, обосновать их применение.

- Характеристику материалов, их технические характеристики, технологические свойства и режимы ВТО привести в таблицах.

- Привести эскизы моделей и образцы материалов.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе № 16

Таблица 1

Технологические свойства материалов

| Наименование материала и образец | Артикул или страна изготовитель | Степень |  |  | Раздвижка нитей в швах | У с а д к а |  | Примечание: расцветка, переплетение, состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скольжения | Осыпаемости | Повреждения при строчке |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основа | Уток |  |

В таблицу вносятся все материалы для изготовления проектируемого изделия.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе № 16

Таблица 2

Режимы обработки материалов на машинах

| Наименование материалов | Класс машины | №№ игл | №№ ниток |  |  |  |  | Ширина шва, мм | Кол-во стежков в 10 мм строчки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хлопчатобумажных | армированных | шелковых | лавсановых | капроновых |  |  |

В таблицу вносятся все материалы по назначению: платьевые, костюмные, пальтовые и т.д., которые будут обрабатываться на проектируемом потоке.

Студент ____________________________ Группа _______________ Специальность ____________ Дата _____________

Отчет по лабораторной работе № 16

Таблица 3

Режимы влажно-тепловой обработки

| Узел обработки | Материалы, количество слоев | Температура гладильной поверхности, С0 |  | Время выдержки, сек. |  | Давление, Кпа |  | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утюг | пресс | утюг | пресс | утюг | пресс |  |

Подбираются 2-3 узла ВТО с разным количеством слоев разных материалов и разными параметрами ВТО.